附件

2026年拟提名河南省科学技术奖项目信息

一、项目名称

换热系统焊接界面调控关键技术与应用

二、提名者及提名奖项等级

提   名   者：郑州市科学技术局

提名奖项等级：河南省技术发明二等奖

三、主要完成人员

何鹏，龙飞，王策，施清清，赵岩，林铁松，姜梦

四、主要完成单位

哈尔滨工业大学郑州高等研究院，河南省科学院材料研究所，格力电器（郑州）有限公司，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司，哈尔滨工业大学

七、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权日期（标准发布日期） | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种铜基活性复合钎料、制备方法及钎焊方法 | 中国 | ZL202111428050.6 | 2023年3月24日 | 5812845 | 哈工大郑州研究院 | 何鹏，林金城，林铁松，张勋业 | 有效 |
| 发明专利 | 一种优化高氮钢高温钎焊工艺的热力学计算方法 | 中国 | ZL202010647956.6 | 2021年12月7日 | 4836218 | 哈工大郑州研究院 | 何鹏，张墅野，王星星 | 有效 |
| 发明专利 | Brazed Joint of Direct Aluminum-Clad Ceramic Substrate and Low-temperature Brazing Manufacturing Method | 尼日利亚 | F/PT/NC/O/202520073 | 2025年11月25日 | / | 哈工大郑州研究院，哈尔滨工业大学，河南省科学院材料研究所 | 何鹏，王策，龙飞，姜梦 | 有效 |
| 国家标准 | 无铅钎料 | 中国 | GB/T 20422-2018 | 2018年5月14日 | 国家市场监督管理总局，中国国家标准化管理委员会 | 哈尔滨焊接研究所有限公司，浙江亚通焊材有限公司、深圳市汉尔信电子科技有限公司，北京康普锡威科技有限公司，广东安臣锡品制造有限公司，绍兴市天龙锡材有限公司、云南锡业锡材有限公司，深圳市亿铖达工业有限公司，哈尔滨工业大学，哈尔滨理工大学 | 何鹏，吕晓春，马鑫，刘平，张富文，冼陈列，戴国水，刘宝权，杨海峰，刘洋，苏金花，张汇文，卢彩涛，韩蕾 | 有效 |
| 发明专利 | 一种工字结构单侧预置钎料双面形成焊缝的真空钎焊方法 | 中国 | ZL201410128745.6 | 2016年2月17日 | 1952842 | 哈尔滨工业大学 | 何鹏，阎超 | 有效 |
| 团体标准 | 换热器铝钎焊接头质量评价规范 | 中国 | T/HNNMIA 5-2025 | 2025年4月14日 | 河南省有色金属协会 | 河南省科学院材料研究所，哈工大郑州研究院，中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司，格力电器（郑州）有限公司，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司，哈尔滨工业大学 | 龙飞，何鹏，王宝，黄俊兰，王策， 施清清，赵岩，姜梦，石磊，刘亚洲 | 有效 |
| 发明专利 | 一种NiCrFeCuZrHf钎料及其制备方法 | 中国 | ZL202210098178.9 | 2023年6月6日 | 6027706 | 哈工大郑州研究院 | 何鹏，李昕悦，林铁松，林盼盼 | 有效 |
| 发明专利 | 一种搅拌摩擦加工头 | 中国 | ZL202110394938.8 | 2023年4月7日 | 5857837 | 河南省科学院材料研究所 | 龙飞，程亚芳，钟素娟，张雷 | 有效 |
| 发明专利 | 一种铝基复合材料的焊接方法及铝基复合材料接头 | 中国 | ZL202510439669.9 | 2025年10月17日 | 8367887 | 哈尔滨工业大学 | 林铁松，崔竞择，王策，武通 | 有效 |
| 发明专利 | 一种陶瓷金属异质结构3D打印焊接制造方法 | 中国 | ZL201710088219.5 | 2018年10月2日 | 3095129 | 哈工大郑州研究院 | 何鹏，林铁松，陈倩倩 | 有效 |

八、论文（专著）目录

检索机构：哈尔滨工业大学图书馆

| ## 序号 | ## 论文专著名称/ ## 刊名/ 作者 | ## 年卷页码 ## （xx年xx卷xx页） | ## 发表时间 | ## 通讯作者 | ## 第一作者 | ## 第一署名单位 | ## 国内作者 | ## 他引总次数 | ## 检索数据库 | ## 中科院JCR ## 分区 | ## 核心 ## 期刊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 铝钢复合板制油冷器钎焊工艺研究/精密成形工程/何鹏，徐瑞，龙飞，王策，张峣，施清清，陆青松，林盼盼，林铁松，赵岩 | ## 2025年第3期9-18页 | ## 2025年03月29日 | ## 王策 | ## 何鹏 | ## 哈工大郑州研究院 | ## 何鹏，徐瑞，龙飞，王策，张峣，施清清，陆青松，林盼盼，林铁松，赵岩 | ## 0 | ## 中文核心期刊 | ## / | ## 中文核心 |
| ## 2 | ## Effect of hydrogen on diffusion bonding of TiAl-based intermetallics and Ni-based superalloy using hydrogenated Ti6Al4V interlayer/International Journal of Hydrogen Energy/ Peng He, Jun Wang, Tiesong Lin, Haixin Li | ## 2014年第39卷第4期第1882-1887页 | ## 2013年12月15日 | ## Peng He, Tiesong Lin | ## Peng He | ## 哈尔滨工业大学 | ## Peng He, Jun Wang, Tiesong Lin, Haixin Li | ## 30 | ## SCI | ## 二区 | ## / |
| ## 3 | ## Research and Development of Powder Brazing Filler Metals for Diamond Tools: A Review/Metals/Fei Long, Peng He | ## 2018年8卷第315篇 | ## 2018年7月3日 | ## Peng He | ## Fei Long | ## 哈尔滨工业大学 | ## Fei Long, Peng He | ## 33 | ## SCI | ## 三区 | ## / |
| ## 4 | ## 放电等离子烧结制备 Sn 微合金化Ti3AlC2/TiAl ## 复合材料的微观组织演变和力学性能/精密成形工程/何鹏，李昕悦，龙飞，林盼盼，王策，施清清，赵岩，林铁松 | ## 2025年第3期102-109页 | ## 2025年3月29日 | ## 王策 | ## 何鹏 | ## 哈工大郑州研究院 | ## 何鹏，李昕悦，龙飞，林盼盼，王策，施清清，赵岩，林铁松 | ## 0 | ## 中文核心期刊 | ## / | ## 中文核心 |
| ## 5 | ## Effect of beam oscillating amplitude on forming quality, microstructure, and mechanical performance of Al-Mg-Sc alloy fabricated by laser-arc hybrid additive manufacturing/Thin-Walled Structures/Shengchong Ma, Xi Chen, Meng Jiang, Tianyi Han, Jinzhu Wang, Yi Yan, Zhenglong Lei, Peng He, Yanbin Chen | ## 2024年205卷第112513篇 | ## 2024年9月28日 | ## Meng Jiang | ## Shengchong Ma | ## 哈尔滨工业大学 | ## Shengchong Ma, Xi Chen, Meng Jiang, Tianyi Han, Jinzhu Wang, Yi Yan, Zhenglong Lei, Peng He, Yanbin Chen | ## 9 | ## SCI | ## 二区 | ## / |
| ## 6 | ## AlN陶瓷与Al低温钎焊钎料设计及接头组织性能研究/稀有金属材料与工程/周航泽，龙飞，徐瑞，王策，何鹏，施清清，赵岩 | ## 2025年第54卷第453-462页 | ## 2025年3月7日 | ## 何鹏 | ## 周航泽 | ## 哈工大郑州研究院 | ## 周航泽，龙飞，徐瑞，王策，何鹏，施清清，赵岩 | ## 0 | ## 中文核心期刊 | ## / | ## 中文核心 |
| ## 7 | ## 石墨与Al低温钎料设计及接头的组织和性能/焊接/何鹏，徐瑞，周航泽，王策，林盼盼，林铁松 | ## 2025年第3期1-7页 | ## 2025年3月24日 | ## 王策 | ## 何鹏 | ## 哈工大郑州研究院 | ## 何鹏，徐瑞，周航泽，王策，林盼盼，林铁松 | ## 0 | ## 中文核心期刊 | ## / | ## 中文核心 |
| ## 8 | ## Control of residual stresses in 2Si-B-3C-N and Nb joints by the Ag-Cu-Ti + Mo composite interlayer/Materials & Design/ Rui Pan, Sasa Kovacevic, Tiesong Lin, Peng He, Dusan P. Sekulic, Sinisa Dj. Mesarovic, Zhihua Yang, Yanxu Shen, Hongmei Wei | ## 2016年99卷第193-200页 | ## 2016年3月15日 | ## Tiesong Lin, Peng He, Dusan P. Sekulic | ## Rui Pan | ## 哈尔滨工业大学 | ## Rui Pan, Sasa Kovacevic, Tiesong Lin, Peng He, Dusan P. Sekulic, Sinisa Dj. Mesarovic, Zhihua Yang, Yanxu Shen, Hongmei Wei | ## 27 | ## SCI | ## 二区 | ## / |
|  | ## 合计 |  |  |  |  |  |  | ## 99 |  |  |  |